## Slide 1
Frank Cabral de Freitas Amaral – 1º Ten.-Eng.º
Instrutor
EDI-33
Materiais e Processos Construtivos
Março/2005
Aglomerantes

## Slide 2
Programação
SEMANA | DATA | TÓPICOS
1 | 06/mar | APRESENTAÇÃO DO CURSO
 | 09/mar | TIPOS DE MATERIAIS E PROPRIEDADES
2 | 13/mar | AGREGADOS
 | 16/mar | 
3 | 20/mar | AGLOMERANTES
 | 23/mar | 
4 | 27/mar | CONCRETO
 | 30/mar | 
5 | 3/abr | 
 | 6/abr | 
6 | 10/abr | 
 | 13/abr | 
7 | 17/abr | PROVA 1º BIMESTRE
 | 20/abr | AÇOS
8 | 24/abr | 
 | 27/abr | 
 | 29/abr a 6/mai | SEMANINHA

## Slide 3
HISTÓRICO
1º AGLOMERANTE
ARGILA
ENDURECIMENTO
EVAPORAÇÃO DA ÁGUA
QUIMICAMENTE
INATIVO
SENSÍVEL
A ÁGUA
SILICATOS DE ALUMÍNIO
RESPONSÁVEL PELA RESISTÊNCIA

## Slide 4
ASSÍRIOS E
BABILÔNICOS
BETUME
GRÉCIA
ANTIGA
ARGILA
EGÍPCIOS
GESSO
GREGOS
ETRUSCOS
ROMANOS
CAL AÉREA
Início do uso de aglomerantes quimicamente ativos

## Slide 5
1796 – Ing.
Joseph Parker
CIMENTO DE PEGA RÁPIDA
1800 – 1818
VICAT
CAL HIDRÁULICA ARTIFICIAL
INGLESES
(SÉC. XVIII)
CAL HIDRÁULICA NATURAL
GREGOS
ROMANOS
POZOLANAS NATURAIS
1756 - John Smeaton

## Slide 6
1824 – Joseph
Aspdin
CIMENTO PORTLAND
Aglomerante obtido pelo cozimento de argila e calcário
CAL HIDRÁULICA ARTIFICIAL
1845 – Isaac
Johnson
CIMENTO DE PEGA NORMAL
1888 - Brasil
PIONEIRO AMÉRICA LATINA
1892 - Alemanha
CIMENTO PORTLAND COM ADIÇÕES

## Slide 7
QUALIDADES
ESSENCIAIS
Aglomerante: material em forma
de pó, que quando misturado com
água, é capaz de endurecer por
secagem ou por reações químicas,
aderindo às superfícies com as quais
foram colocadas em contato.
PROPRIEDADES
* Alcançada ao fim de um determinado t
* Evolução
RESISTÊNCIA MECÂNICA

## Slide 8
OUTRAS
* Coloração
* Resistência ao calor elevado
DURABILIDADE
* Desempenho adequado quando do uso
REAÇÃO DOS
COMPOSTOS
AÇÃO DE AGENTES
EXTERNOS

## Slide 9
CLASSIFICAÇÃO
1. QUIMICAMENTE INERTES
----------------------------------------
ARGILAS
2. QUIMICAMENTE ATIVOS
---------------------------------------
2.1. SIMPLES
------------------
Aéreo: gesso, cal cálcico
Hidráulico: cimento, cal hidráulica
2.2. COMPOSTOS
------------------------
Cimento pozolânico
Cimento com escória de alto forno

## Slide 10
AGLOMERANTES AÉREOS
GESSO
CAL CÁLCICA
CAL MAGNESIANA
CAL AÉREA

## Slide 11
MATÉRIA PRIMA
GIPSITA
CaSO4.2H2O
(sulfato de cálcio di-hidratado)
Impurezas – SiO2, Al2O3, FeO, CaCO3, MgO
Máximo 6%
GESSO
GESSO “DE ESTUCADOR” → AGLOMERANTE AÉREO
GESSO “DE PAVIMENTAÇÃO” → AGLOM. HIDRÁULICO

## Slide 12
400 a 600ºC:
Anidrita insolúvel
900 a 1200ºC:
Produto de endurecimento lento
(gesso hidráulico)
. EXTRAÇÃO
. BRITAGEM DA ROCHA
. TRITURAÇÃO
. QUEIMA
. MOAGEM
REAÇÕES DE QUEIMA
130 a 160ºC:
CaSO4.2H2O → CaSO4. 1/2H2O + 11/2H2O
Gesso de Paris
Gesso de Estucador
Gesso Rápido
250ºC:
CaSO4.1/2H2O → CaSO4 + 11/2H2O
Anidrita solúvel
ávida por água
OBTENÇÃO

## Slide 13
INÍCIO DA PEGA: 2 a 3 minutos
FIM DA PEGA: 15 a 20 minutos
Despreendimento
de calor
ENDURECIMENTO
Hemidratado + Água
Dissolução
Saturação
Precipitação
(cristais aciculares)
ENDURECIMENTO
DESPRENDIMENTO DE CALOR
DILATAÇÃO LINEAR
RETRAÇÃO INFERIOR

## Slide 14
ÁGUA NECESSÁRIA: 50 a 70%
(teórica – 25%)
ÁGUA NECESSÁRIA
QUANTO MENOR A QUANTIDADE DE ÁGUA
EVITA A PEGA
MUITO RÁPIDA
GANHO DE RESISTÊNCIA:
OCORRE PELA PERDA (EVAPORAÇÃO) DA ÁGUA
MAIS RÁPIDA A PEGA
ACELERADORES: usados no caso de gesso hidráulico
ex.: Sulfato de Alumínio.
RETARDADORES: permitem amassamento com menor
quantidade de água (~0,2%)
ex.: Sulfato de Sódio, Açúcar.
ALTERAÇÃO NO TEMPO DE PEGA

## Slide 15
PROPRIEDADES
Resistência a compressão
Não ultrapassa 100 kgf/cm2
pasta
Argamassa:
40 a 50% da pasta
Isolamento Térmico
Isolante tipo médio
3 cm de espessura – 45 minutos (1000ºC)
Massa Específica Aparente
Depende da quantidade de água
80% - 1,00
60% - 1,25
45% - 1,45
35% - 1,75

## Slide 16
OBSERVAÇÕES
Não devemos conservar o gesso em atmosfera úmida ou saturada;
O gesso corrói o aço (sulfatos): não devemos usar ferramentas de aço e nem armá-lo.
  Podemos armá-lo com armaduras galvanizadas;
  Podemos usar ferramentas de latão para trabalhar o gesso – ideal = plástico.
Podemos reforçar o gesso com fibras plásticas e vegetais;
Possui superfície de acabamento semelhante a massa corrida;
Aceita qualquer tipo de pintura de acabamento.

## Slide 17
CAL AÉREA
CALCÁRIO
CaCO3
(carbonato de cálcio)
Impurezas: teor desprezível de argila
MgO, SiO2, Al2O3

## Slide 18
CALCÁRIO
COMPOSIÇÃO
QUÍMICA
CAL
AÉREA
R = % SiO2 + % Al2O3 + % Fe2O3 < 0,1
% CaO
CALCÁRIO
IMPUREZAS
CLASSIFICAÇÃO:
TEOR DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO
CAL CÁLCICA: MgO ≤ 5%
CAL MAGNESIANA: MgO : 5-20%
CAL DOLOMÍTICA: MgO : 20-40%

## Slide 19
OBTENÇÃO
REAÇÃO DE QUEIMA
EXTRAÇÃO DO CALCÁRIO (CaCO3)
BRITAGEM
QUEIMA
900ºC
CaCO3 → CaO + CO2
Δ
CAL VIVA
OU VIRGEM

## Slide 20
ENDURECIMENTO
SECAGEM E ENDURECIMENTO:
grandes cristais
Ca(OH) 2 + CO2 → CaCO3 + H 2O
retração dificulta a
entrada do CO2
argamassa
água
OCORRE EM DUAS FASES:
HIDRATAÇÃO: ou extinção
cal viva ou virgem
CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor
cal hidratada
POUCA ÁGUA: PÓ
MUITA ÁGUA: PASTA

## Slide 21
RENDIMENTO DA CAL
RENDIMENTO
volume de pasta obtido quando
da extinção (hidratação)
CAL GORDA
1 m3 cal > 1,82 m3 de pasta
ou
menos de 550 kg → 1 m3 de pasta
CAL MAGRA
1 m3 → menos que 1,82 m3 de pasta

## Slide 22
CUIDADOS QUANDO DA EXTINÇÃO
Reação de hidratação altamente exotérmica
Quantidade de água
400º C (cales gordas)
Envelhecimento
Aumento de volume
Cal queimada – cales gordas
Cal afogada – cales magras
Cal para revestimento: 7 a 10 dias
Cal magnesiana: 14 dias
2 a 3 vezes

## Slide 23
PROPRIEDADES
DENSIDADE: 3,40
RESISTÊNCIA MECÂNICA (argamassas)
CAL VIRGEM
TRAÇÃO: 2 a 5 kgf/cm2 (28 dias)
COMPRESSÃO: 10 a 30 kgf/cm2 (28 dias)
EXTINÇÃO
CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO
CAL HIDRATADA
CARBONATAÇÃO

## Slide 24
CAL HIDRÁULICA
CIMENTOS
CAL
HIDRÁULICA
AGLOMERANTES HIDRÁULICOS
AR
ÁGUA
CIMENTOS
ÁGUA
MOAGEM
COZIMENTO
CARACTERÍSTICA
HIDRAULICIDADE

## Slide 25
MATÉRIA PRIMA
CALCÁRIO
CAL HIDRÁULICA
ROCHA CALCÁRIO
ARGILOSA
CaCO3 + argila
CaCO3 + SiO2 , Al2O3 , Fe2O3
calcário argila
0,10 ≤ % SiO2 + %Al2O3 + %Fe2O3 ≤ 0,50
%CaO
cal / calcário
argila

## Slide 26
Extração do calcário
Britagem
Queima
Extinção da cal
OBTENÇÃO
QUEIMA
900ºC
calcário Δ cal virgem
Δ
argila Δ silicatos e aluminatos
de cálcio
CAL HIDRÁULICA
cal aérea + silicatos e
aluminatos de cálcio
Ar
Água

## Slide 27
EXTINÇÃO DA CAL
FUNÇÃO
Pulverizar a cal
CaCO + H2O → Ca(OH)2 + calor
MÉTODOS
IMERSÃO;
ASPERSÃO;
EXTINÇÃO MECÂNICA.
IMERSÃO
EFERVESCÊNCIA
ENSAIO PRÉVIO
ASPERSÃO
EXTINÇÃO
MECÂNICA
CILINDROS ROTATIVOS
T > 150ºC

## Slide 28
CLASSIFICAÇÃO
 | TEOR DE ARGILA (%) | ÍNDICE DE HIDRAULIC. SiO2 + Al2O3 CaO | DURAÇÃO DA PEGA
FRACAM. HIDRÁULICAS | 5 a 8 | 0,10 a 0,16 | 2 a 4 semanas
MEDIANA M. HIDRÁULICAS | 8 a 15 | 0,16 a 0,30 | 1 a 2 semanas
FRANCAMENTE HIDRÁULICAS | 15 a 19 | 0,30 a 0,40 | 2 a 6 dias
EMINENTEM. HIDRÁULICAS | 19 a 22 | 0,40 a 0,50 | 1 dia ou menos

## Slide 29
ENDURECIMENTO
FABRICAÇÃO
EXTINÇÃO
CaO + H2O
Ca(OH)2 + calor
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Silicatos e aluminatos de cálcio + água
Aluminatos de cálcio
Hidratam-se primeiro
CAL HIDRÁULICA + ÁGUA
Hidratação
Compostos hidratados
Pega
Carbonatação

## Slide 30
PROPRIEDADES
2,70 a 2,80 kg/dm3
Cal fracamente hidráulica:
  Tração: 5 kgf/cm2 (28 dias)
  Compressão: 25 kgf/cm2
Massa específica média:
(argamassas)
Resistência mecânica:
Cal eminentemente hidráulica:
  Tração: 15 kgf/cm2 (28 dias)
  Compressão: 50 kgf/cm2

## Slide 31
CIMENTO PORTLAND
Cimento Portland, que se apresenta como um pó acinzentado, é um produto químico composto, em sua maior parte, de silicatos e aluminatos de cálcio.
DEFINIÇÃO
HISTÓRICO
ASSÍRIOS E
BABILÔNIOS
BETUME
GRÉCIA
ANTIGA
ARGILA
EGÍPCIOS
GESSO
GREGOS
ROMANOS
POZOLANAS
NATURAIS
GREGOS
ETRUSCOS
ROMANOS
CAL
AÉREA
Início do uso de aglomerantes quimicamente ativos.
INGLESES
(séc. XVIII)
CAL HIDRÁULICA
NATURAL
1756 – John Smeaton

## Slide 32
MATÉRIAS PRIMAS
CaCO3 (calcário calcítico)
CaCO3 → CaO + CO2
(100) Δ (56) (44)
CALCÁRIO
ARGILA
(silicatos)
SiO2 Al2O3 e Fe2O3
GESSO
(gipsita)
Regular a pega
(Opção: Fosfogesso)
CLÍNQUER
CIMENTO
PORTLAND

## Slide 33
CIMENTO PORTLAND - FABRICAÇÃO
CALCÁRIO
CaCO3
ARGILA
SiO2
Al2O3
Fe2O3
~1400ºC
RESFRIAMENTO
CLÍNQUER (INERTE)
MOAGEM (MUITO REATIVO)
ADIÇÃO DE CaSO4 (PEGA)
ADIÇÕES (POZOLANAS, ESCÓRIA, FILER, ...)
CIMENTO PORTLAND

## Slide 34
FABRICAÇÃO
PREPARO E DOSAGEM DA MISTURA CRUA
HOMOGENEIZAÇÃO
CLINQUERIZAÇÃO
RESFRIAMENTO
ADIÇÕES FINAIS
MOAGEM
ENSACAMENTO
OPERAÇÕES:

## Slide 38
CLINQUERIZAÇÃO
TEMPERATURA | PROCESSO | REAÇÃO
Até 100ºC | evaporação da água livre | endotérmica
500ºC e acima | desidroxilação dos minerais argilosos | endotérmica
900ºC e acima | Cristalização dos argilo-minerais decompostos | exotérmica
900ºC e acima | Decomposição do carbonato | endotérmica
900ºC e acima | Reação do CaO com os sílico-aluminatos | exotérmica
1250ºC a 1280ºC | Início de formação da fase vítrea | endotérmica
> 1280ºC | Formação de vidro e dos compostos de cimento (clinquerização) | endotérmica
PROCESSO
CALCÁRIO
ARGILA
PERDA
DE H2O
DECOMPOSIÇÃO
REAÇÕES
CLÍNQUER

## Slide 39
CLÍNQUER PORTLAND E SEUS
COMPOSTOS ANIDROS - PRINCIPAIS
SILICATO TRICÁLCIO: 3.CaO.SiO2
SILICATO DICÁLCIO: 2.CaO.SiO2
ALUMINATO TRICÁLCIO: 3.CaO.Al2O3
FERROALUMINATO TETRACÁLCICO: 4.CaO.Al2O3.Fe2O3
SÍLICA
ALUMINA
FERRITA
CAL
REAGEM
CLÍNQUER
CaO = C
SiO2 = S
Al2O3= A
Fe2O3 = F
C3S
C2S
C3A
C4AF

## Slide 40
CIMENTO PORTLAND
COMPOSTOS PRINCIPAIS
10 a 50 μm
COMPOSTOS PRINCIPAIS:
SILICATOS DE CÁLCIO: C3S 20 a 70%
C2S 10 a 50%
ALUMINATO DE CÁLCIO: C3A 5 a 20%
FERROALUMINATO DE CÁLCIO: C4AF 5 a 15%
COMPOSTOS SECUNDÁRIOS:
MgO
CaO
0 a 7%
Na2O
K2O
0 a 2%
Mn2O3
P2O5
TiO2
0 a 3%
CaSO4
1 a 5%

## Slide 41
COMPOSIÇÃO POTENCIAL
C3S | 42 a 60%
C2S | 14 a 35%
C3A | 6 a 13%
C4AF | 5 a 10%
COMPOSTOS SECUNDÁRIOS:
MgO e CaO 0 a 7%
Na2O e K2O 0 a 2%
Mn2O3, P2O5 e TiO2 0 a 3%
CaSO4 1 a 5%

## Slide 42
HIDRATAÇÃO DO CIMENTO
COMPOSTOS ANIDROS MAIS SOLÚVEIS
COMPOSTOS HIDRATADOS MENOS SOLÚVEIS
COMPOSTOS
ANIDROS
ÁGUA
GEL
(SOLUÇÃO SUPER SATURADA)
COMPOSTOS
HIDRATADOS

## Slide 43
2C3S + 6H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + 3Ca(OH)2 + 120 cal/g
100 24 75 49
alita
CIMENTO PORTLAND
REAÇÕES DE HIDRATAÇÃO
C3S
tobermorita
portlandita
2C2S + 4H2O → 3CaO.2SiO2.3H2O + Ca(OH)2 + 62 cal/g
100 21 100 21
C2S
belita
C3A + 3CaSO4.2H2O + 26H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + calor
100 191 173 464
C3A + 6H2O → 3CaO.Al2O3.6H2O + calor (calor total = 207 cal/g)
celita
C3A
sulfato
de cálcio
etringita
C4AF + 2 Ca(OH) 2 + 10H2O → 3CaO. Al2O3.6H2O + 3CaO.Fe2O3.6H2O + 100 cal/g
brownmillerita
C4AF
aluminato
ferrito

## Slide 44
EVOLUÇÃO DA HIDRATAÇÃO DOS
COMPOSTOS DO CIMENTO
100
80
60
40
20
0
1 10 100 180
tempo (log) dias
fração hidratada (%)
C2S
C3S
C4AF
C3A

## Slide 45
HIDRATAÇÃO DOS COMPOSTOS
3CaO.SiO2 |  | 2CaO.SiO2 | 
I | PARCIAL 2CaO.SiO2.aq. + Ca(OH)2 (tobermorita) | Ia | PARCIAL 2CaO.SiO2.aq. (tobermorita)
II | COMPLETA 2CaO.SiO2.3H2O + Ca(OH)2 (afwillita) |  | 
HIDRATAÇÃO DOS SILICATOS
3CaO.Al2O3 + CaSO4.2H2O |  | 4CaO.Al2O3.Fe2O3 + CaSO4.2H2O + Ca(OH)2 | 
IV | IMEDIATA Agulhas de 3CaO.Al2O3.3CaSO4.aq. (semelhante a etringita) | IVa | RÁPIDA Agulhas de 3CaO.Al2O3.3CaSO4.aq. e 3CaO.Fe2O3.3CaSO4.aq. (provavelmente em solução sólida)
V | + Ca(OH)2 PLACAS HEXAGONAIS (solução sólida) 3CaO.Al2O3.CaSO4.aq. | Va | PLACAS HEXAGONAIS (solução sólida) 3CaO(Al2O3.Fe2O3).CaSO4.aq.
3CaO.Al2O3.6H2O |  | 3CaO.Al2O3.6H2O | 
HIDRATAÇÃO DOS ALUMINATOS

## Slide 46
ESTÁGIOS DA HIDRATAÇÃO
ESTÁGIOS | 
I, Ia, IV, IVa | iniciais
V e Va | Ocorrem quando a gipsita se esgota (12 a 24 horas após)
PODE OCORRER: estágio III
Alumina + 3CaO.SiO2.aq. → 2CaO.Al2O3.SiO2.aq. + sílica
Ca(OH)2
ÚNICO COMPOSTO SOLÚVEL
RESULTANTE DA HIDRATAÇÃO (13 a 17%)
RESPONSÁVEL PELA
INSTABILIDADEM QUÍMICA

## Slide 47
O2 Si Ca Al Fe
ELEMENTOS
CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3
C3S C2S C3A C4AF
VÁRIOS TIPOS DE CIMENTO
PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO
ÓXIDOS
COMPOSTOS DO
CIMENTO
CIMENTO
PORTLAND
PRODUTOS DE
HIDRATAÇÃO

## Slide 48
PEGA E ENDURECIMENTO
ÁGUA
INÍCIO DE PEGA
PEGA
FIM DE PEGA
ENDURECIMENTO

## Slide 49
PEGA E ENDURECIMENTO
PEGA
PERDA DE TRABALHABILIDADE
ENDURECIMENTO
GANHO DE RESISTÊNCIA
FATORES QUE INFLUENCIAM:
Composição do clínquer / cimento;
Grau de moagem;
Quantidade de água;
Temperatura;
Adição de substâncias químicas.

## Slide 50
FALSA PEGA
CAUSAS:
Desidratação da gipsita quando da moagem
pega do gesso
Álcalis do cimento: podem carbonatar durante o
armazenamento
reação com o Ca(OH)2
formando CaCO3
SOLUÇÃO:
Remistura enérgica sem adição de mais água.

## Slide 51
CALOR DE HIDRATAÇÃO
É a quantidade de calor, em calorias por grama (ou Joules por grama) de cimento anidro, que se desprende na hidratação completa a uma dada temperatura.
Calor químico das reações de hidratação.
Calor de adsorção da água sobre a superfície do gel.
CALOR DE HIDRATAÇÃO
Σ
¼ DO CALOR TOTAL LIBERADO

## Slide 52
50% entre 1 e 3 dias
75% aos 7 dias
90% aos 28 dias
Idade (dias) | Calor liberado (cal/g)
3 | 41 a 90
7 | 46 a 97
28 | 61 a 109
60 | 72 a 114
180 | 74 a 116
"ORDEM DE GRANDEZA"

## Slide 53
Composição do cimento;
Temperatura;
Finura;
Quantidade de cimento na mistura.
FATORES QUE INFLUENCIAM
COMPOSIÇÃO DO CIMENTO
Calor de hidratação médio |  | 
composto | J/g | cal/g
C3S | 502 | 120
C2S | 260 | 62
C3A | 867 | 207
C4AF | 417 | 100
Calor de hidratação (cal/g) =
= 120 x (%C3S) + 62 x (%C2S) + 207 x (%C3A) + 100 x (%C4AF)

## Slide 54
TEMPERATURA
CIMENTO | Calor liberado (J/g) após 72h a |  |  | 
 | 4ºC | 24ºC | 32ºC | 41ºC
I | 154 | 285 | 309 | 335
III | 221 | 348 | 357 | 390
IV | 108 | 195 | 192 | 214
> TEMPERATURA > QUANTIDADE DE CALOR DE
        HIDRATAÇÃO LIBERADO
FINURA DO CIMENTO
FINURA > LIBERAÇÃO INICIAL DE CALOR
= LIBERAÇÃO TOTAL DE CALOR
QUANTIDADE DE CIMENTO NA MISTURA

## Slide 55
EXPANSIBILIDADE
(estabilidade de volume)
CAL LIVRE
EXCESSO DE CALCÁRIO QUANDO DA FABRICAÇÃO
CaO
DISSOLVIDO NA FASE VÍTREA = INOFENSIVO
FORMA CRISTALINA → PERICLÁSIO
“CONTAMINAÇÃO” DA MATÉRIA-PRIMA
MgO
ADIÇÃO EM EXCESSO QUANDO DA FABRICAÇÃO
CaSO4
CONSEQUÊNCIAS
DESAGREGAÇÃO ↓
    PERDA DE RESISTÊNCIA

## Slide 56
FINURA
MATERIAL DISPONÍVEL PARA HIDRATAÇÃO
ÁREA TOTAL DA SUPERFÍCIE DO CIMENTO
↑FINURA → ↑VELOCIDADE DE HIRATAÇÃO
HIDRATAÇÃO
Profundidade | Idade
0,5μ | 24h
2μ | 7 dias
4μ | 30 dias

## Slide 57
RELAÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM
DIVERSAS IDADES E A FINURA DO CIMENTO
50
40
30
20
150 200 250 300
Área específica (m2/kg)
Resist. à compressão (MPa)
1 ano
90 dias
28 dias
7 dias

## Slide 58
RESISTÊNCIA A ESFORÇOS MECÂNICOS
COMPRESSÃO
TRAÇÃO
ENSAIOS EM
ARGAMASSA
INTERAÇÃO PASTA/AGREGADO
CONCRETO
ARGAMASSA
MATERIAIS
FRÁGEIS
FATORES QUE INFLUENCIAM:
Finura do cimento
Composição do cimento Hidratação
Temperatura
...
Quantidade de água
Fator a/c

## Slide 59
RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO
CLASSES DE
RESISTÊNCIA
RESISTÊNCIA MÉDIA
IDADE DEFINIDA
. 25 MPa
. 32 MPa
. 40 MPa

## Slide 60
ADIÇÕES
(SUBSTITUEM O CLÍNQUER)
ADIÇÕES ATIVAS
POZOLONAS
ESCÓRIA DE ALTO-FORNO
ADIÇÕES INERTES
FILER CALCÁRIO
FILER CALCÁRIO
(CaCO3)
ADIÇÃO SEM FUNÇÃO AGLOMERANTE
↓
ENCHIMENTO
↓
COMPENSAÇÃO: - AUMENTO DA FINURA
- ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CLÍNQUER

## Slide 61
ADIÇÕES
ESCÓRIA DE ALTO-FORNO
SILICATOS E ALUMINO-SILICATOS DE CÁLCIO
↓
CARACTERÍSTICAS DE HIDRAULICIDADE
↓
CATALIZADOR: Ca(OH)2 para ínicio da reação de hidratação.
POZOLONAS
NATURAIS (Ex.: terras diatomáceas)
ARTIFICIAIS (calcinação de argilas)
CINZAS VOLANTES (carvão mineral em
usinas termoelétricas)
Material que, quando finamente dividido reage com o hidróxido de cálcio formando compostos aglomerantes.
Material silicoso e silico aluminoso

## Slide 62
ESPECIFICAÇÕES
CIMENTOS NORMALIZADOS:
CPI – CIMENTO PORTLAND COMUM
  CPI-S
  CPI-Z
CPII – CIMENTO PORTLAND COMPOSTO
  CPII-E
  CPII-Z
  CPII-F
CPIII – CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO
CPIV – CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO
CPV – CIMENTO PORTLAND DE ALTA RESISTÊNCIA INICIAL
CIMENTOS EM FASE DE NORMALIZAÇÃO:
CIMENTO PORTLAND RESISTENTE A SULFATOS
CIMENTO PORTLAND COM ALTOS TEORES DE MATERIAL CARBONÁTICO (FILER CALCÁRIO)

## Slide 63
ENSAIOS FÍSICOS
NÃO É INDICE DE QUALIDADE
USADA PARA DOSAGEM E CÁLCULO DA SUPERFÍCIE ESPECÍFICA
I) MASSA ESPECÍFICA (~ 3 a 3,20 g/cm3)
MEDIDA
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO
FRASCO DE LE CHATELIER
(xilol ou querosene)

## Slide 64
II) FINURA – MÉTODO DE DETERMINAÇÃO
RESÍDUO NA PENEIRA Nº 200:
↓ ↓
↓ EXIGÊNCIA DE NORMA
VARIA DE ACORDO COM O TIPO DE CIMENTO
PERMEABILÍMETRO BLAINE:
↓
DETERMINA A ÁREA ESPECÍFICA DO CIMENTO
↓
VARIA DE ACORDO COM O TIPO DE CIMENTO
ENSAIOS FÍSICOS

## Slide 65
III) ÁGUA DA PASTA DE CONSISTÊNCIA NORMAL
↓
ÁGUA PARA OS ENSAIOS DE TEMPOS DE PEGA E EXPANSIVIDADE
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO:
SONDA DE TETMAJER (NO APARELHO DE VICAT)
6 + 1 mm
ENSAIOS FÍSICOS
IV) TEMPOS DE PEGA → TRABALHÁVEL
↓ ↓
ENRIJECIMENTO DA PASTA
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO:
AGULHA DE VICAT (NO APARELHO DE VICAT)
Início: 1 mm do fundo
Fim: 1ª entre 3 leituras sucessivas e iguais, >s 38,0 mm

## Slide 66
VI) RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ↓ ↓
↓ CORPO DE PROVA 5x10 cm
ARGAMASSA COM TRAÇO E “OUTROS” MATERIAIS DEFINIDOS
ENSAIOS FÍSICOS
Material | Quantidade (g)
Cimento | 624 + 0,4
Água | 300 + 0,2
Areia normal | 
fração grossa | 468 + 0,3
fração média grossa | 468 + 0,3
fração média fina | 468 + 0,3
fração fina | 468 + 0,3

## Slide 67
ENSAIOS FÍSICOS
III) EXPANSIBILIDADE ↓
CaO, MgO, CaSO4
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO:
AGULHA DE LE CHATELIER
  QUENTE: CaO
  FRIO: MgO
< 5 mm

## Slide 68
EXIGÊNCIAS DAS NORMAS
QUANTO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
PERDA AO FOGO
RESÍDUO INSOLÚVEL
TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)
ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO)
QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
FINURA
INÍCIO DE PEGA
FIM DE PEGA
EXPANSIBILIDADE
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

## Slide 69
PERDA AO FOGO
AMOSTRA → 900 a 1000ºC → RESÍDUO
DETECTA:
(INÍCIO DE) HIDRATAÇÃO
(INÍCIO DE) CARBONATAÇÃO
TEOR DE CaCO3
RESÍDUO INSOLÚVEL
AMOSTRA → ÁCIDO CLORÍDRICO → RESÍDUO
DETECTA:
IMPUREZAS

## Slide 70
TRIÓXIDO DE ENXOFRE
DETECTA:
TEOR DE GESSO (GIPSITA: CaSO4.2H2O)
ÓXIDO DE MAGNÉSIO
DETECTA:
TEOR DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO