## Slide 1
Frank Cabral de Freitas Amaral – 1º Ten.-Eng.º
Instrutor
EDI-33
Materiais e Processos Construtivos
Março/2005
Aglomerantes

## Slide 2
Programação
SEMANA | DATA | TÓPICOS
1 | 06/mar | APRESENTAÇÃO DO CURSO
 | 09/mar | TIPOS DE MATERIAIS E PROPRIEDADES
2 | 13/mar | AGREGADOS
 | 16/mar | 
3 | 20/mar | AGLOMERANTES
 | 23/mar | 
4 | 27/mar | CONCRETO
 | 30/mar | 
5 | 3/abr | 
 | 6/abr | 
6 | 10/abr | 
 | 13/abr | 
7 | 17/abr | PROVA 1º BIMESTRE
 | 20/abr | AÇOS
8 | 24/abr | 
 | 27/abr | 
 | 29/abr a 6/mai | SEMANINHA

## Slide 3
ENSAIOS FÍSICOS
NÃO É INDICE DE QUALIDADE
USADA PARA DOSAGEM E CÁLCULO DA SUPERFÍCIE ESPECÍFICA
I) MASSA ESPECÍFICA (~ 3 a 3,20 g/cm3)
MEDIDA
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO
FRASCO DE LE CHATELIER
(xilol ou querosene)

## Slide 4
II) FINURA – MÉTODO DE DETERMINAÇÃO
RESÍDUO NA PENEIRA Nº 200:
↓ ↓
↓ EXIGÊNCIA DE NORMA
VARIA DE ACORDO COM O TIPO DE CIMENTO
PERMEABILÍMETRO BLAINE:
↓
DETERMINA A ÁREA ESPECÍFICA DO CIMENTO
↓
VARIA DE ACORDO COM O TIPO DE CIMENTO
ENSAIOS FÍSICOS

## Slide 5
III) ÁGUA DA PASTA DE CONSISTÊNCIA NORMAL
↓
ÁGUA PARA OS ENSAIOS DE TEMPOS DE PEGA E EXPANSIVIDADE
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO:
SONDA DE TETMAJER (NO APARELHO DE VICAT)
6 + 1 mm
ENSAIOS FÍSICOS
IV) TEMPOS DE PEGA → TRABALHÁVEL
↓ ↓
ENRIJECIMENTO DA PASTA
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO:
AGULHA DE VICAT (NO APARELHO DE VICAT)
Início: 1 mm do fundo
Fim: 1ª entre 3 leituras sucessivas e iguais, >s 38,0 mm

## Slide 6
VI) RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ↓ ↓
↓ CORPO DE PROVA 5x10 cm
ARGAMASSA COM TRAÇO E “OUTROS” MATERIAIS DEFINIDOS
ENSAIOS FÍSICOS
Material | Quantidade (g)
Cimento | 624 + 0,4
Água | 300 + 0,2
Areia normal | 
fração grossa | 468 + 0,3
fração média grossa | 468 + 0,3
fração média fina | 468 + 0,3
fração fina | 468 + 0,3

## Slide 7
ENSAIOS FÍSICOS
III) EXPANSIBILIDADE ↓
CaO, MgO, CaSO4
MÉTODO DE DETERMINAÇÃO:
AGULHA DE LE CHATELIER
  QUENTE: CaO
  FRIO: MgO
< 5 mm

## Slide 8
EXIGÊNCIAS DAS NORMAS
QUANTO A COMPOSIÇÃO QUÍMICA:
PERDA AO FOGO
RESÍDUO INSOLÚVEL
TRIÓXIDO DE ENXOFRE (SO3)
ÓXIDO DE MAGNÉSIO (MgO)
QUANTO AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
FINURA
INÍCIO DE PEGA
FIM DE PEGA
EXPANSIBILIDADE
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

## Slide 9
PERDA AO FOGO
AMOSTRA → 900 a 1000ºC → RESÍDUO
DETECTA:
(INÍCIO DE) HIDRATAÇÃO
(INÍCIO DE) CARBONATAÇÃO
TEOR DE CaCO3
RESÍDUO INSOLÚVEL
AMOSTRA → ÁCIDO CLORÍDRICO → RESÍDUO
DETECTA:
IMPUREZAS

## Slide 10
TRIÓXIDO DE ENXOFRE
DETECTA:
TEOR DE GESSO (GIPSITA: CaSO4.2H2O)
ÓXIDO DE MAGNÉSIO
DETECTA:
TEOR DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO